新能源产业技术创新专项项目申报指南

一、总体安排

按照河北省科技创新、战略新兴产业、工业转型升级系列三年行动计划的总体部署，2020年新能源产业技术创新专项聚焦光伏和氢能2个产业链，按照“强链、补链、延链”的科技需求，以打造更强创新力、更高附加值的产业链为目标，布局10项重点研发任务。

二、支持重点

（一）光伏产业链

1.掺镓低光衰单晶硅制备及硅片切割关键技术与应用示范。（指南代码：3030101）

1.1 研究内容:掺镓低光衰单晶硅新型热场的设计及新材料技术研究；掺镓单晶硅纵向电阻率控制技术研究；掺镓单晶硅超薄硅片切割技术研究；掺镓低光衰超薄单晶硅片成套工艺技术及生产线示范。

1.2 考核指标:掌握掺镓低光衰单晶硅制备及超薄掺镓硅片切割关键技术，完成示范线建设。硅棒利用率≥85%，掺镓单晶硅电池光衰率≤1%；示范线量产单炉次装料量≥1500kg、单炉次拉制单晶硅棒数量≥5根、直径≥8.5英寸、多线切割成品率≥97%,示范线年产能≥1000万片。

2.隧穿钝化高效率N型晶体硅电池关键技术及应用示范。（指南代码：3030102）

2.1 研究内容:高效隧穿钝化N型单晶硅太阳电池结构设计和仿真技术；高效氧化硅/多晶硅钝化接触结构形成技术；高激活率精密掺杂的PN结形成技术；低接触复合的细栅线金属化技术；隧穿钝化N型晶体硅电池成套工艺技术及生产线示范。

2.2 考核指标:掌握隧穿钝化高效率N型晶体硅电池关键技术，完成示范线建设，实验室电池（面积400mm2）最高效率≥24%；示范线量产电池（面积≥156mm×156mm）平均效率≥23%、产能≥50MW、示范线设备国产化率超过80%。

3.共挤型无氟背板关键技术及应用示范。（指南代码：3030103）

3.1 研究内容:高分子合金共混改性技术；异形高分子合金界面优化和复合高分子合金表面功能化技术；多维应力多层异形高分子合金挤出成型技术；高分子合金材料复杂环境因素下的稳定性处理技术；共挤型无氟背板成套关键工艺技术及生产线示范。

3.2 考核指标:掌握共挤型无氟背板关键工艺技术，实现示范线生产，年产能≥500万平米；背板产品热收缩率≤1.5%，水汽透过率≤1.5克/平方米/24小时,EVA剥离力大于＞50N/10mm，TC400（-40℃/85℃）冷热冲击循环后机械性能保持率≥60%，经过280kwh/㎡紫外辐照后，背板外观完好、无开裂和粉化现象。

4.柔性宽光谱太阳电池关键技术及在BIPV的应用。（指南代码：3030104）

4.1 研究内容:高效柔性晶体硅太阳电池关键技术；高效、稳定、带隙可调的钙钛矿太阳电池关键技术；高效柔性铜铟镓硒薄膜太阳电池关键技术；基于柔性宽光谱太阳电池的BIPV组件制备和封装关键技术。

4.2 考核指标:掌握柔性宽光谱太阳电池关键技术及在BIPV的应用，钙钛矿太阳电池、铜铟镓硒柔性电池形成BIPV产业链技术储备，柔性晶体硅电池实现BIPV产线示范。柔性晶体硅太阳电池实现电池厚度≤100（m，电池效率≥21%（面积≥156mm×156mm）；钙钛矿太阳电池电池效率≥22%（面积≥0.1cm2），在面积≥4cm2器件上实现电池效率≥18%，电池在连续1000小时工作后保持初始效率80%以上；铜铟镓硒太阳电池效率≥21%（面积≥0.1cm2），在面积≥4cm2器件上实现电池效率≥18%；最终开发5款BIPV新类型组件，实现柔性晶体硅电池的组件产线示范。

5.晶体硅光伏组件绿色回收处理成套关键技术及应用示范。（指南代码：3030105）

5.1 研究内容:高分子材料相态及界面附着强度特性研究；晶体硅光伏组件智能化低损拆解关键技术研究；硅材料/有机物/金属材料的组分高效分离技术研究；晶体硅光伏组件绿色回收处理成套关键技术集成及示范。

5.2 考核指标:形成晶体硅光伏组件绿色回收处理成套关键技术，并建成绿色回收处理成套工艺示范线，示范线产能≥20MW/年，每千瓦组件处理能耗≤22kWh，质量回收率≥93%，金属回收率≥98%，硅回收率≥96%。

（二）氢能产业链

1.大规模可再生能源耦合制氢关键技术及应用示范。（指南代码：3030201）

1.1 研究内容：支撑大规模制氢的系统集成技术和优化设计方法；适应不同异质能源接入的高效率大功率电力电子变流技术与设备；可再生能源制氢源网荷特征的宽功率波动的高适应性、低成本制氢关键技术与装备；可再生能源耦合制氢安全及优化运行技术；大规模可再生能源耦合制氢应用及示范。

1.2 考核指标：掌握氢能支撑的大规模离并网、风电光伏、制储氢系统直流微网系统的集成设计、运行控制、支撑多能互补的能量管理与安全防护等关键技术，研制适应直流接入的大功率电力电子设备和高适应性电解水制氢装备，在河北省建设50MW级的大规模风光耦合制氢示范工程。其中包含风电、光伏制氢不低于5MW、制氢量不低于400Nm3/h，制氢纯度≥99.995%，产氢量波动范围20～150%，实现可支持监测点≥200个。

2.70MPa车载储氢瓶关键技术及应用示范。（指南代码：3030202）

2.1 研究内容：储氢瓶先进内胆设计与制造技术；储氢瓶纤维层新型缠绕工艺关键技术；储氢瓶成型工艺技术；储氢瓶失效模式及性能测试技术；储氢瓶成套工艺技术及生产线示范。

2.2 考核指标：掌握70MPa车载储氢系统关键技术，实现规模化生产。示范线产能≥1万支/年、示范线设备国产化率超过85%。储氢瓶性能满足工作压力70MPa，最大允许工作压力不低于90MPa，使用环境温度-45～80°C，气瓶质量储氢密度大于5.5wt%，循环寿命>15000次，泄漏率于46mL/h·L。

3.燃料电池乘用车关键技术及产业化。（指南代码：3030203）

3.1 研究内容：燃料电池系统集成、优化技术；燃料电池系统快速响应与动态保护技术；燃料电池及其附件系统的测试技术；低温、高海拔行驶等环境适应性技术；燃料电池乘用车成套工艺及生产线示范。

3.2 考核指标：掌握燃料电池乘用车优化匹配、系统集成及试验验证体系关键技术，实现量产规模。生产线示范产能≥100辆/年。燃料电池乘用车需满足：低温冷启动能力：-35°C，系统寿命：≥6000hr，系统功率：≥80kW，续航里程：≥800km。

4.空压机、增湿器燃料电池核心零部件研发及产业化。（指南代码：3030204）

4.1 研究内容：空压机设计及系统集成技术；增湿器设计及系统关键技术；空压机、增湿器零部件与燃料电池电堆系统优化匹配和集成技术；实现燃料电池电堆及其附件系统进行整车搭载，并在实际工况进行运营。

4.2 考核指标：掌握空压机、增湿器等燃料电池核心零部件关键技术，达到国产率100%，在整车上搭载运行，实现小批量生产规模。空压机≥3000台/年，增湿器≥3000台/年。空压机需满足：额定流量≥95g/s；压缩比≥2.3，抗振等级符合ISO16750标准；控制器输入功率≤13kW；寿命≥8000h，起停次数≥10万次。增湿器需满足：阳离子析出率＜0.1ppm；干侧气体流阻＜5kpa，湿侧气体流阻＜7kpa；2.0bar压力下保压2min，压降＜0.1bar；工作寿命：＞20000h。空压机、增湿器在整车上搭载，实现在高海拔，低温环境下实际工况进行运营≥10000km。

5.天然气掺氢关键技术研发及应用示范。（指南代码：3030205）

5.1 研究内容：天然气管道材质选型与氢气相容性分析技术；掺氢比可动态调节的氢气天然气在线混合技术；天然气掺氢实时安全防护与监测技术；天然气掺氢多元化应用，实现氢气“储运-掺混-综合利用”产业链示范。

5.2 考核指标：掌握天然气掺氢关键技术，实现示范运行。输氢距离≥10Km；掺氢天然气输送量≥20m3/h；掺氢量（体积比）在0～20%可调；掺氢天然气分别在燃气具、天然气门户站设备、CNG汽车上进行应用示范。

三、绩效目标

通过专项实施，研发15项以上产业优势技术、关键共性技术、前沿重大技术；形成10项以上国内一流的新产品、新装备，形成15项以上申请或授权发明专利或实用新型专利，全面提升全省关键核心技术创新能力。

四、申报要求

项目须由省内企业牵头、联合省内外特别是京津科研单位和产业链上下游企业共同申报。项目申报单位中，省内单位数量不低于2/3。自筹经费与省财政经费比例不低于2:1。申报项目的研究内容须涵盖指南所列的全部考核指标。

本专项实施周期为3年（2020-2022年），每个项目省财政支持经费600～1000万元，依据项目进展考核情况分3年拨付。

五、申报材料

2020年该专项实行“无纸化”申报。申报材料包括：项目申请书、项目申报单位签字和盖章部分扫描页、申报单位与合作单位的合作协议、专利证书、合作单位盖章部分扫描页等其他相关附件的扫描件。

六、咨询电话

高新技术处   0311-85891859